# Résistance des matériaux	by William VOIROL, Switzerland

| Diagramme de traction (acier) limite de rupture limite d'élasticité limite de proportionnalité allongement relatif  traction  0 | Grandeurs utilisées | Formule | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| l | longueur (initiale) |  | m |
| l | allongement absolu |  | m |
|  | allongement relatif |  = l / l |  |
| A | aire (de section) |  | m2 |
| F | force |  | N |
| M | moment de force | M = Fl | Nm |
|  | traction, compression |  = F / A | Pa |
|  | glissement, cisaillement |  = F / A | Pa |
| s | coefficient de sécurité | s = élast /admiss. |  |
| E | module d’élasticité | E = /  | Pa |
| G | module de glissement | G | Pa |
| I | moment d’inertie axial | Ix , Iy | m4 |
| Io | moment d'inertie polaire | Io=Ix+Iy | m4 |
| W | moment de résistance | W = I / emax | m3 |
| Wo | moment de résistance polaire |  | m3 |

## Unités de contrainte (pression)

| 1 Pa = | 1 MPa = | 1 N/mm2 = | 1 kp/cm2 = | 1 kp/mm2 = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 106 | 106 | 9.81104 | 9.81106 | Pa |
| 10-6 | 1 | 1 | 0.0981 | 9.81 | MPa |
| 10-6 | 1 | 1 | 0.0981 | 9.81 | N/mm2 |
| 1.0210-5 | 10.2 | 10.2 | 1 | 100 | kp/cm2 |
| 1.0210-7 | 0.102 | 0.102 | 0.01 | 1 | kp/mm2 |

## Elasticité

|  | Module d’élasticité |  |  | Module de |  | Limites d’élasticité élast [MPa] |  |  |  |  |  |  |  | élast[MPa] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E [MPa] |  |  | glissement | traction |  |  |  | compression |  |  | cisaillement |  |  |  |  |
| Matière | min | max |  | G [MPa] | min |  | max |  | min | max | min |  |  |  | max |  |
| acier | 200’000 | 220’000 |  | 80'000 | 250 |  | 1500 |  | 250 | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| acier fondu | 215’000 |  |  | 80'000 | 180 |  | 600 |  | 200 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| aluminium | 67’500 |  |  |  | 80 |  | 270 |  | 80 | 270 |  |  |  |  |  |  |
| béton | 20’000 | 50’000 |  |  | 2 |  |  |  | 20 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| chêne  | 10’500 |  |  |  | 50 |  |  |  | 16 | 22 |  |  |  |  |  |  |
| cuivre | 120’000 |  |  | 42'000 | 200 |  | 315 |  | 200 | 315 |  |  |  |  |  |  |
| fer | 210’000 |  |  | 80'000 | 130 |  | 170 |  | 130 | 170 |  |  |  |  |  |  |
| fonte | 60’000 | 160’000 |  | 25'000 | 20 |  | 70 |  | 60 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| granit | 20’000 | 60’000 |  |  | 5 |  | 8 |  | 80 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| sapin  | 10’000 |  |  |  | 47 |  |  |  | 15 | 2 |  |  |  |  |  |  |

## Moments d’inertie et de résistance

| Section | emax | Moment d’inertie I | Moment de résistance W = I / emax | Moment d’inertie polaire Io | Moment de résistance polaire Wo |  | h/b | kmip | kmrp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b h emax | h2 | b⋅h312 | b⋅h26 | b⋅h3kmip | b⋅h2kmrp |  | 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 | 7.11353 6.49419 6.01978 5.64783 5.35034 5.10828 4.90832 | 4.80387 4.67437 4.56759 4.47715 4.39879 4.32958 4.26751 |
| D emax | D2 | p⋅D464 | p⋅D332 | p⋅D432 | p⋅D316 |  | 2 2.5 3 4 5 | 4.37289 4.01018 3.79770 3.56109 3.43269 | 4.06705 3.88214 3.74240 3.55031 3.43053 |
| D d | D2 | p⋅D4−d464 | p⋅D4−d432⋅D | p⋅D4−d432 | p⋅D4−d416⋅D |  | 7 10 20 100  | 3.29683 3.20179 3.09761 3.01903 3 | 3.29674 3.20179 3.09761 3.01903 3 |

## Traction et compression

l

l

F

A

e=Dll=FE⋅A=sE	s=FA≤sadmissible=slasts

## sflex=MflexWFlexion

| l l | Contrainte max. flex |  | Flèche maximale f |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F f G | F⋅lW | G⋅l2⋅W | F⋅l33⋅E⋅I | G⋅l38⋅E⋅I |
| F G f | F⋅l4⋅W | G⋅l8⋅W | F⋅l348⋅E⋅I | 5⋅G⋅l3384⋅E⋅I |
| F f G | F⋅l8⋅W | G⋅l24⋅W | F⋅l3192⋅E⋅I | G⋅l3384⋅E⋅I |

Cisaillement

A faire

## Torsion

l

Mt



j=Mtors⋅lG⋅Itorst=MtorsWtors≤tadmissible=tlasts

## Flambage

F

F

F

F

H

Fflamb=p2⋅E⋅Iminh2	h = 2H	h = H	h = 0.699H	h = 0.5H